SST-B-0-9

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja budynku przedszkola w Dziegielowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  czyszczenia i renowacji cokołu kamiennego

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Urząd Gminy w Goleszowie  Referat Rozwoju Wsi  i Ochrony Srodowiska

43-440 Goleszów

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2008-05-12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST_B-1.5  Czyszczenie i renowacja cokołu kamiennego

1.	Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru czyszczenia i renowacji cokolu kamiennego

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie czyszczenia i renowacji cokołu z okładziny kamiennej

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały.

2.1.	Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.	Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.	Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierz
chnich - średnioziarnisty

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.3.	Zaprawy budowlane cementowej

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześ
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempe
ratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno two
rzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wy
maganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

.

### Impregnat do podlozy kamiennych

|  | Opis wyrobu |
| --- | --- |
| impregnat do podłoży mineralnych OPAKOWANIA 1 l, 4 l, 10 l ZUŻYCIE 3 - 6 m²/l KOLORY bezbarwny | Impregnat przeznaczony jest do hydrofobizacji, zabezpieczania i uszlachetniania większości podłoży spotykanych w budownictwie. Szczególnie zalecany jest do zabezpieczania: cokołów budynków, okładzin elewacyjnych i ogrodzeniowych wykonanych z kamienia naturalnego (np. piaskowca) lub z cegły (klinkierowej, silikatowej, zwykłej). Bardzo dobre efekty uzyskuje się również przy zabezpieczaniu dachówek cementowych i ceramicznych nieglazurowanych oraz spoin cementowych (np. na tarasach), jak również galanterii betonowej (np. balustrady, ogrodzenia betonowe, donice, itp.). Chroni powierzchnię przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych (znacznie zwiększa mrozoodporność zaimpregnowanej powierzchni) oraz promieniowania UV, ogranicza powstawanie wykwitów, chroni przed zabrudzeniem, ożywia kolor podłoża. |

3.	Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze
bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów mu
rów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

d)	Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2.	Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

#### Piaskowanie

piaskowanie betonu i kamienia

Piaskowanie jest najskuteczniejszą metodą przygotowania powierzchni metalowych, betonowych, itp. Matowa i odtłuszczona powierzchnia bardzo dobrze przyjmuje farby podkładowe i powłoki konserwujące, co przyczynia się do przedłurzenia żywotności i zwiększenia wytrzymołości na warunki atmosferyczne i inne.

Ochrona elewacji wykonanych z kamienia naturalnego, cegły  klinkieru i innych podłoży mineralnych.

Kamień naturalny, cegła, klinkier to jedne z najbardziej cenionych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Wynika to z wyjątkowych wartości plastycznych tych materiałów. Szeroka gama barw, charakterystyczny wygląd powierzchni i kształt sprawiają, że znajdują one coraz szersze zastosowanie w budownictwie.

Zachowanie trwałego i estetycznego wyglądu elewacji wykonanych z kamienia naturalnego (szczególnie piaskowca), cegły czy klinkieru wymaga ochrony ich przed niszczącym działaniem:wody i związanych z tym czynników fizyko-chemicznych,
nawarstwień szkodliwej czarnej patyny (w przypadku cegły i klinkieru),
soli rozpuszczalnych w wodzie,
czynników biologicznych.

Zachowanie długotrwałego estetycznego wyglądu elewacji można osiągnąć poprzez jej impregnację. W celu uzyskania zamierzonego efektu nowoczesny środek do hydrofobowego zabezpieczenia powierzchni LUXMAL - Impregnat do podłoży mineralnych.

Zalety impregnacji

zmniejszenie wodochłonności muru ceglanego o 90 % (ulegają eliminacji szkody mrozowe),
zmniejszenie strat ciepła przez ściany (suche ściany cechuje niska przewodność cieplna),
zachowana zostaje pełna przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla - mur „oddycha”,
następuje znaczne obniżenie wchłaniania szkodliwych substancji, zabrudzeń, ustaje zagrożenie porostami pojawiającymi się na wilgotnych podłożach,
powierzchnia po impregnacji nie jest lepka,
długotrwałe działanie ochronne w wyniku głębokiej penetracji związków zabezpieczających oraz ich odporności na światło i alkalia.
Zakres zastosowań

zabezpieczenie elewacji wykonanych z kamienia naturalnego (np. piaskowca),
zabezpieczenie tradycyjnych ceglanych fasad budynków,
zabezpieczenie cegły klinkierowej stosowanej do dekoracyjnego wykończenia elewacji budynków,ogrodzeń,itp.,zabezpieczenie cegły silikatowej wykorzystywanej do budowy ogrodzeń i innych form małej architektury,
zabezpieczenie spoin cementowych (np. na tarasach),
zabezpieczenie galanterii betonowej (np. balustrady, ogrodzenia, donice, dachówki, itp.)
zabezpieczenie dachówki ceramicznej nieglazurowanej.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przed rozpoczęciem impregnacji muszą zostać dokładnie oczyszczone. Zaleca się stosowanie metody hydromechanicznej. Polega ona na usuwaniu zabrudzeń pod ciśnieniem strumienia rozpylonej wody (np. przy użyciu urządzenia typu KÄRCHER). W celu uniknięcia jakichkolwiek zniszczeń należy stosować dysze silnie rozpraszające wiązkę strumienia wody.

Jeżeli powierzchnia elewacji była porośnięta mchami lub porostami należy po wysuszeniu wykonać sanityzację podłoża środkiem glono i grzybobójczym BIOTOX.

Impregnacja podłoża

Suche i czyste podłoże należy zaimpregnować środkiem silikonowym LUXMAL® - Impregnat do podłoży mineralnych. Nakładanie impregnatu przeprowadza się w jednej lub w dwóch warstwach (w zależności od chłonności podłoża) pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk. Drugą warstwę można nałożyć po upływie 24 godzin od nałożenia pierwszej warstwy.

4.	Ochrona kamienia przed korozją.

Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.	Kryteria oceny jakości i odbioru.

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.	Kontrola jakości.

6.2.	Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót.

8.1.	Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót renowacyjnych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie . Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,
.

8.2 Odbiór renowacji cokolu

po zakonczeniu prac  jednolitośc powierzchni i kolorystyka i szczelnośc sp[oinowania

9.	Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje  po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

- Piaskowanie –oczyszczenie

- Renowacja cokolu

- Przepisy związane.

| PN-85/B-04500 PN-70/B-10100 PN-EN 1008:2004 PN-EN 459-1:2003 PN-EN 13139:2003 PN-EN 771-6:2002 PN-B-11205:1997 PN-B-79406;97, PN-B PN-72/B-06190 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy. Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. Elementy kamienne. -79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- |