SPECYFIKACJA NR  SST-D-03

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Remont drog Gminnych w Dziegielowie  : ul Polna, ul Koscielna, Ul Objazdowa, ul. Miodowa

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul 1 maja 5

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  drogowych – wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi  i Ochrony Środowiska

Autor specyfikacji:

Jerzy Hławiczka                                             ..............................

Data opracowania dokumentacji                    2009-07-22 r

SPECYFIKACJA NR  SST-D-03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIEM

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Remont drog Gminnych w Dziegielowie  : ul Polna, ul Koscielna, Ul Objazdowa, ul. Miodowa

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów ul  1Maja 5

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

1.1.Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem podbudowy tłuczniem kamiennym  na drogach gminnych:

Drogi gminne

Ul  Objazdowa – 325mb

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000 podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

1.2.4   Wykonanie  PODBUDOWY  na drogach o powierzchni jak  w przedmiarze

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.

    - dostarczenie materiałów  na miejsce wbudowania

    - rozłożenie kruszywa

    - zagęszczenie warstw z zaklinowaniem

    - przeprowadzenie pomiarów

    - utrzymanie podbudowy w czasie robót

    - ODWODNIENIE poprzeczne nawierzchni drogi – jednostronny spadek o 2%

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

1.4 Określenia podstawowe

- podbudowa  z  tłucznia kamiennego- część konstrukcji nawierzchni składajaca się z jednej lub wiecej warstw nośnych z tlucznia i klińca kamiennego

- Pozostale określenia są zgodne z definicjami podanymi w STO-D-00

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy  precyzuje STO –D 00

Nawierzchnia

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy do wykonywania remontu dróg gminnych

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot remontowych według zasad niniejszej specyfikacji  i PN-S 960023/9/ są:

- Kruszywo łamane zwykle: tluczeń i kliniec wg PN-B11112[8]

- Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiały  powinne odpowiadać niżej wymaganiom:

- tluczeń od 31,5 do 63 mm

- kliniec  od 20nn do 31,5 mm

- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm

- kruszywo w gatunku co najmniej 2

- wymagania dla kruszywa  przedstawiono w tablicach 1 i 2  Ogolne specyfikacje  techniczne D-04.04.04  podbudowa z tlucznia kamiennego Warszawa 1998 wyd. GDDP

- woda   użyta przy zagęszczeniou i klinowaniu podbudowy może być studzienna lub z wodociagu bez  specjalnych wymagań

- wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalona częstotliwością labolatoryjnych badań kontrolnych, które w określonym trybie przekazywać nadzorowi

- pochodzenie kruszywa i jego jakość powinna być wcześniej zaaprobowana przez nadzór

- transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

- kruszywo powinno spełniać wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz właściwości fizykomechanicznych( wskaźnik piaskowy powyżej 40 brak zanieczyszczeń    mrozoodporność, ścieralność naw bębnie LA poniżej 30-40%

3.SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazac się  mozliwościa korzystania z następującego sprzetu:

- ukladarek kruszywa do rozkladania tlucznia i klińca

- rozsypywarek kruszywa  do rozłozenia  klinca

- walcow statycznych  wibracyjnych do klinowania kruszywa grubego klińcem

- szczotek mechanicznych do  usuniecia nadmiaru klińca

- walców mechanicznych stalowych gładkich lub ogumionych do koncowego  dogęszczenia

- przewoźnych  zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia  do rozpryskiwania wody

- Przy  mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować

sprawnym technicznie  sprzętem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót

### TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu ujeto w Sto-D  00

- kruszywo  można przewozić   środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót

Roboty  drogowe w miejscu prowadzenia robót należy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyć  Zasady  zabezpieczenia i oznakowania robot  prowadzonych w pasie drogowym okresla  Zarządzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6.09.1990 MP 18czerwca 1990 poz 184)

Zasady oznakowania, urządzenia zabezpieczające i przyklady rozwiazań podane sa w „Katalogu urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” Zaklad Techniki Budowlanej i Inwestycji INBUD Kraków 2000 r

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

5.2Przygotowanie podloza

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania okręslone w Ogolnej specyfikacji D 04.01.01”Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” opracowanej przez DODP Warszawa  Korytowanie wykonac spycharka lub koparka podsiebierną  Po wykonaniu  wykopu  pod podbudowe  dno wykopu  należy wyprofilowac usuwając pozostałosci ziemi     Podbudowa tłuczniowa  powinna być ulozona na podłozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym pod podbudowe tłuczniowa powinna być ułożona warstwa odcinająca

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie  kruszywa

Minimalna grubośc warstwy podbudowy z tłucznia nie może  być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru  największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubośc warstw podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grub ponad 20 cm powinno się wykonać w 2 warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu ukladarki albo równiarki. Po rozlozeniu  powinno być przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego gladkiego  o nacisku  jednostkowym  nie mniejszym niż 30 kN/m Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się  od dolnej krawędzie i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej gornej krawędzi

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej po przywalowaniu kruszywa grubego należy rozlożyc  kruszywo drobne w równej warstwie , w celu zaklinowania  kruszywa grubego. Do zagęszczenia  należy uzyc walca o nacisku jedn 18kN/m Po zagęszczeniu caly nadmiar kruszywa  drobnego  należy usunac  z podbudowy szczotkami tak  aby ziarna kruszywa grubego  wystawały  nad powierzchnie  3-6 mm

Następnie warstwa  powinna być przywałowana walcem  statyczny  gładkim o nacisku co najmniej  niż 50 kN/m albo ogumionym w celu  dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania

## 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania  kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

## Badania w czasie robót

Badania w czasie robot okresla ogolna specyfikacja nr D-04.04.04 dotyczaca podbudów tluczniowych wydana przez GDDP Warszawa 1998

## Wymagania  dotyczące nośności  i cech geometrycznych podbudowy

Szerokośc podbudowy nie może róznic się  od szerokości projektowanej o wiecej nioz 10

cm Na jezdni  bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości

warstwy wyżej leżacej o co najmniej 25 cm  lub o wartośc wskazana w dokumentacji

#### Równość podbudowy

Nierównosci podłużne i poprzeczne podbudowy  będzie się mierzyć  4-metrowa łatą

Nierówności  podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, spadki

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja  projektowa z tolerancją do 5%

Grubośc podbudowy

Grubośc podbudowy zasadniczej powinna  nie różnić się od grub projektowej zakładanej  o

wiecej niż 2 cm

Nośnośc podbudowy

Podbudowa zasadnicza powinna spełniac wymagania nośnosci dla ruchu lekkiego i

średniego( modul odksztalcenia 100-170)

#### Zasady  postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszelkie odchylenia w parametrach podbudowy powinny być naprawione przez

Wykonawcę. Jeżeli szerokośc podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o wiecej nioz 5 cm i nie zapewni to  podparcia  warstwom wyżej leżacym to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubośc do idolozenie materialu i powtórne zagęszczenie

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO  częściowego –jako roboty zanikowe

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni tłuczniowej  ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami , istniejącą nawierzchnia

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania 1 m² podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- rozłożenie kruszywa

- zagęszczenie  warstw z zaklinowaniem

- utrzymanie podbudowy w czasie robót

- prowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, m innymi:

- PN-B-06714-12- Kruszywa mineralne, badania oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

- PN-S-96023 konstrukcje drogowe podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

- BN –68/8931-04 drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- PN-B –11112- kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru